Załącznik nr 5 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy soli drogowej

kamiennej gatunku „DR” na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu w okresie od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.03.2024 r.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu dostaw wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania prac związanych z

zakupem i dostawą soli drogowej kamiennej gatunku „DR” w szacunkowej ilości 1.500 ton na teren

bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu w następujących terminach:

a). Dostawa główna – 200 ton w terminie do 01.12.2023r.

b). Pozostała ilość – 1.300 ton w terminie do 31.03.2024r. w sukcesywnych dostawach zgodnie z składanym zapotrzebowaniem z terminem realizacji 5 dni kalendarzowych od zgłoszenia (telefonicznego, fax lub e - mail).

1.4. Określenia podstawowe

a) Zamawiający – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu,

b) Wykonawca – podmiot gospodarczy realizujący dostawy wyłoniony w procedurze przetargu

nieograniczonego,

c) Materiał – sól drogowa zwykła granulowana,

d) ST – Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące dostawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczanego materiału.

2. Materiał

Przedmiotem dostawy jest sól drogowa zwykła gatunku „DR” do posypywania czystym

składnikiem o następujących parametrach technicznych i jakościowych:

| Opakowanie | Luzem |
| --- | --- |
| wygląd, postać | produkt krystaliczny, sypki, barwa biała lub biała o naturalnym odcieniu szarym lub różowym |
| Zawartość NaCl | min. 90 % |
| Zawartość K4Fe(Cn)6 | min. 40 mg/kg |
| Zawartość H2O | max. 3 % |
| Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie | max. 8% |
| Optymalny skład ziarnowy powinien być następujący: |
| Ilość ziaren > 6 mm | max. 5 % |
| Ilość ziaren 3 - 6 mm | 10 % - 25 % |
| Ilość ziaren 1 – 3 mm | 60 % - 80 % |
| Ilość ziaren < 0,18 mm | max. 5 % |

Dostarczana sól drogowa gatunku „DR” stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w

zimowym utrzymaniu dróg powinna:

a) skutecznie i szybko topić lód i zapobiegać gołoledzi,

b) zachować trwałość działania przez zakładany okres czasu,

c) nie być toksyczny i szkodliwy dla środowiska,

d) dać się łatwo rozsypać na nawierzchni,

e) nie ulegać zbryleniu w okresie magazynowania.

f) dostarczana sól powinna być produktem wydobywanym na terenie Polski, innych krajów Unii 	Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uwaga:

Nowa edycja normy PN 86/C-84081/02 tj. norma PN C-840-2: 1998 „Sól (chlorek sodu). Sól

spożywcza” zastąpiła starą ww. normę, eliminując określenie „sól drogowa” i nie podając dla soli

drogowej żadnych wymagań. Uznaje się, że dla celów soli stosowanej w drogownictwie wymagania

starej normy są właściwe i powinny być nadal stosowane.

3. Transport

3.1. Materiał może być przewożony samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, sprawnymi

technicznie.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału, w szczególności na jego zawilgocenie.

3.3. Wykonawca powinien dostosowywać się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi

pojazdu podczas transportu materiału po drogach publicznych.

3.4. Ilość oraz wydajność (ładowność) samochodów ciężarowych samowyładowczych powinna

gwarantować terminowość dostaw materiału.

4. Wykonanie dostawy

4.1. Wykonawca powinien przystąpić do realizacji dostawy nie później niż w ciągu 3 dni

roboczych, liczonych w od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego (faksem, e-mailem lub

telefonicznie). Zakończenie dostawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu ....... dni roboczych od

daty jej rozpoczęcia.

4.2. Wykonawca powinien brać pod uwagę, że podstawowy czas pracy Zamawiającego odbywa się

od godz. 7:00 do godz. 15:00. Dostawy w innych godzinach oraz w dniach ustawowo wolnych od

pracy powinny być uzgadniane z Zamawiającym.

4.3. Dostarczany materiał Wykonawca powinien rozładować własnym staraniem na terenie bazy

Zamawiającego we wskazanym miejscu. Pryzmowanie dostarczanego materiału leży po stronie

Zamawiającego.

5. Kontrola jakości dostaw

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do własnej, stałej kontroli jakości dostarczanego materiału.

5.2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego świadectwo

potwierdzające zgodność partii dostarczanego materiału z warunki ST.

5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badań kontrolnych materiału pobranej losowo

z dostarczonej partii materiału.

5.4. W przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczonego materiału odbiega od wymagań

określonych w ST, materiał o rażąco złej jakości nie będzie dopuszczony do odbioru. Wykonawca

będzie zobowiązany do dostarczenia na własny koszt nowej partii materiału spełniającego wymagania

określone w ST. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego usunięcia z terenu

Zamawiającego materiału niedopuszczonego do odbioru.

6. Obmiar materiału

Jednostką obmiarową jest 1 tona materiału (soli drogowej). Wykonawca określi w dokumencie

przewozowym (WZ) tarę pojazdu oraz masę ładunku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

wykonania kontrolnych ważeń pojazdów na atestowanej wadze. Koszt dojazdu obciąża

Wykonawcę.

7. Odbiór dostaw

Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami kontraktu, po zakończeniu każdej dostawy

częściowej partii materiału.

8. Płatności

Warunki płatności zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena materiału obejmuje wartość materiału wraz z kosztami załadunku, transportu oraz

rozładunkiem na terenie bazy Zamawiającego.

9. Przepisy związane

Norma „PN -86/C - 84081/02 - „Sól (chlorek sodowy). Wymagania”

PREZES PK SP. Z O.O.

Racibórz ,  ……………...2023r.                                      		      	 ………………………..

(zatwierdził)